ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1(2)

Общество с ограниченной ответственностью «Симбирские краски»

432054, г. Ульяновск, ул. Камышинская,42А, тел./ факс: (8422) 68-70-96, моб. Тел. 8-917-620-05-28, адрес эл. Почты: simkraski@mail.ru

PROMIX W влагостойкая шпатлёвка

|  | Тип :Готовая к применению шпатлёвка на водной основе. Максимальная толщина нанесения за один раз: 3 мм. Минимальная усадка, повышенная адгезия, высокая прочность к механическим воздействиям и влаги. |
| --- | --- |
|  | Область применения :Предназначена для выравнивания большинства видов поверхности стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью (Гипсовые плиты, бетон, штукатурка и т.д.). |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|  | Специальные свойства :Благодаря специальным добавкам, шпатлёвка имеет высокие тексотропные и антисептические свойства. |
| --- | --- |
|  | Инструкция по применению Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую поверхность прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения PROMIX. Выровнить поверхность шпатлёвкой PROMIX W.Для нанесения следующего слоя PROMIX W межслойное грунтование не требуется ,достаточно удалить пыль от шлифовки. В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо вымыть и обезжирить. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить отслаивающуюся краску скребком. Шлифовать твёрдые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости (рыхлая поверхность), перед нанесением шпатлевки PROMIX W поверхность прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения PROMIX. После полного высыхания отшлифовать поверхность. При необходимости нанести второй слой шпатлевки. Охрана окружающей среды Не выливать в канализацию, водоём или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдая местное законодательство. Состав: Доломит, стирол-акрилатный латекс, высококачественные специальные пластификаторы и добавки.Плотность:1,8кг/л . Сухой остаток: 65% Величина зерна: 0,06 мм Разбавитель: Вода. Для достижения стабильного качества разбавление не рекомендуется. Способ нанесения: Шпателем, валиком, методом безвоздушного распыления. |
|  | Время высыхания Приблизительно 1 час для слоя толщиной 1 мм. Цвет:Бледно -голубой. Усадка и усадочные трещины: Незначительные. Хранение: Оптимальные условия хранения при t не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Допускается 5-кратное замораживание-размораживание с последующим оттаиванием и тщательным перемешиванием в ведре перед эксплуатацией |
|  | Упаковка: Пластиковое ведро 0,8л/1,5кг; 2,5л/4,5кг; 10л/18кг; 15л/28кг. |
|  | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не менее +5°С. Условия при шпатлевании: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не менее +5°С. Очистка инструмента: Рабочий инструмент промыть водой |
|  | Срок хранения: 1 год в неоткрытой упаковке |