***Общество с ограниченной ответственностью «Симбирские краски»***

432054, г. Ульяновск, ул. Камышинская,42А, тел./ факс: (8422) 68-70-96, моб. Тел. 8-917-620-05-28, адрес эл. Почты: simkraski@mail.ru

 

 **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Краска фасадная «М2»**

*ТУ 2310-001-18174901-2013*

*Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АГ92.Н07238*

*Экспертное заключение № 1848 Р. н. 6082 от 20.12.2013 г.*

**Состав:**

 Акриловые сополимеры в органическом растворителе, пигменты и наполнители, специальные добавки.

**Свойства:**

* после высыхания краска образует гладкую матовую поверхность
* атмосферостойкая
* образует покрытие с длительным сроком эксплуатации (не менее 10 лет)
* после высыхания не выделяет вредных для человека веществ в воздушную среду
* обладает высокой адгезией
* проста в применении и нанесении
* колеруется в любой цвет
* диапазон эксплуатации покрытия от -60 ºС до +60 ºС

**Область применения:**

 Предназначена для защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений из кирпича, бетона, железобетона, отштукатуренных поверхностей, древесных материалов (дерево, ДСП, ДВП, ГВЛ, фанера). Краску можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

 Старые покрытия проверить на совместимость и прочность – окрасить небольшой участок и подождать 1-2 часа. В случае отслоения удалить старую краску.

**Способ нанесения:**

* кистью, валиком, краскораспылителем
* инструмент очищается растворителем сразу по окончании работы

**Руководство по применению:**

 Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Неровности, впадины, трещины и сколы зашпаклевать. Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить растворителем, но не более 5 % от объема краски.

**Условия нанесения:**

* температура окружающей среды от минус 15 ºС до плюс 30 ºС

**Время высыхания:**

* 1 час при температуре + 20 ºС и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %

**Расход:**

 При нанесении в два слоя 350-400 г/м2

**Растворитель:**

 Уайт-спирит, толуол, ксилол (или их смеси)

**Транспортирование и хранение:**

* в плотно закрытой заводской таре
* при температуре от минус 25 ºС до плюс 30 ºС
* гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления
* дата изготовления указана на этикетке

**Меры предосторожности:**

* беречь от огня
* краска относится к классу пожароопасных материалов
* при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
* при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
* хранить в недоступном для детей месте

**Утилизация:**

 Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву