Общество с ограниченной ответственностью «Промикс»

г.Ульяновск, ул.Урицкого 25.1, тел./ факс: (8422) 27-80-59, моб. Тел. 8-953-981-12-10, адрес эл. Почты: simkraski@mail.ru

Область применения:

Грунтовка PROMIX-Миттельгрунт, концентрат, предназначена для обработки поверхностей: газо- пенобетона; керамического и силикатного кирпича;  бетонных, цементных и гипсовых стяжек; керамзито- и шлакоблоков; цементных и гипсовых штукатурок. Применяется для обработки основания перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, при укладке облицовочной плитки с использованием плиточных клеёв, при устройстве гипсовых и гипсоцементных стяжек. Для внутренних и наружних работ.

Состав:

Вода, полимерная дисперсия, технологические добавки, наполнители.

Свойства:

- Снижает и регулирует впитывающую способность основания

- Способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей

Способ нанесения:

- кистью, валиком, краскораспылителем

- инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Рекомендуемая температура применения от +5 до +35.  Обрабатываемая поверхность должная быть прочной, чистой, сухой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью. Разбавлять PROMIX-Миттельгрунт чистой водой (см. таблицу). ВНИМАНИЕ: в неразбавленном виде не наносить! Разбавленный водой состав равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с грунтованной поверхностью проводить после полного её высыхания (не менее 5 часов). При устройстве наливных полов рекомендуется наносить грунтовку в два слоя (второй слой наносится после полного высыхания первого). Не смешивать грунтовку с другими материалами.

Условия нанесения:

- температура окружающей среды от  +5 ºС

- относительная влажность воздуха (80 ± 5) %

Время высыхания:

- полное высыхание поверхности не менее 6  часов  при температуре +20 ºС и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %.

Расход:

- при однослойном покрытии  НЕ РАЗБАВЛЕННОЙ грунтовки  – 0,05  кг/м2

ВНИМАНИЕ: в неразбавленном виде не наносить!  расход готового раствора (разбавленного) см. таблицу 1.

табл.1

| Основание | Разбавление концентрат : вода | Расход грунтовочного раствора, кг/кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Газо- и пенобетон | 1:5 | 0,30 |
| Силикатный кирпич | 1:4 | 0,25 |
| Керамзитобетон / Шлакобетон | 1:4 | 0,25 |
| Керамический кирпич | 1:3 | 0,20 |
| Цементная / гипсовая штукатурка | 1:3 | 0,20 |
| Цементная / гипсовая стяжка | 1:3 | 0,20 |
| Гипсокартонный лист (ГКЛ) / гипсоволокнистый лист (ГВЛ) | 1:3 | 0,20 |

Растворитель:

Вода

Транспортирование и хранение:

- в плотно закрытой заводской таре

- транспортировать и хранить грунтовку  при температуре не ниже +5 ºС.

- ВНИМАНИЕ!!! Не допускать замораживания, в  том числе при транспортировке.

- гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты производства

- дата  производства  указана на упаковке

Меры предосторожности:

- при нанесении использовать индивидуальные средства защиты

- при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды

- хранить в недоступном для детей месте

Товар сертифицирован.  ГОСТ Р 52020-2003,  ТУ 2310-001-12551923-2017

Фасовка: Ведро: 10кг

Хранение: 12 месяцев с даты производства

# Text boxes

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтовка концентрат PROMIX

Миттельгрунт

по пористым основаниям